## Slide 1: Моделирование движения водорода в кристалле палладия
Докл.: студ. 2 курса магистратуры
Бураков Руслан Игоревич
Рук.: Авакян Леон Александрович, к.ф.-м.н.

## Slide 2: Палладий — «губка» для водорода
На один атом Pd может приходится до 2 атомов H.
Фазы гидрида Pd в зависимости от концентрации H:
  α < 0.03 < α и β < 0.6 < β
ГЦК Палладия. Водород занимает октаэдрические междоузлия

## Slide 3: Постановка задачи
Рассчитать парные радиальные функции распределения атомов (ПРФРА) водорода в палладии.
Сравнить полученные ПРФРА друг с другом для различных концентраций водорода в палладии.

## Slide 4: Первопринципная (ab initio) молекулярная динамика
Атомы движутся, подчиняясь законам классической механики, но для описания межатомного взаимодействия используются первопринципные расчеты.
В качестве метода расчета используется теория функционала плотности (DFT). Используемый обменно-корреляционный потенциал — PBE.

## Slide 5: Зависимость параметра решетки от концентрации H
концентрация | параметр решетки Å
0.00 | 3.890 (3.890)
0.50 | 4.071 (4.026)
0.75 | 4.120
1.00 | 4.164
Полученные с помощью DFT значения при внешнем давлении в 10 Бар

## Slide 6: Молекулярная динамика
diagDD_run1.mp4

## Slide 7: ПРФРА (x = 0.5)

## Slide 8: ПРФРА (x = 0.75)

## Slide 9: ПРФРА (x = 1)

## Slide 10: Зависимость параметры ПРФРА от x
концентрация | среднее расстояние Å | σ
0.50 | 2.92 | 0.30
0.75 | 2.91 | 0.27
1.00 | 2.90 | 0.23

## Slide 11: Спасибо за внимание

## Slide 12: Термостат Ланжевена
Идея – ввести случайную силу с определенными статистическими свойствами